PCB工程規格聯絡單

電話：02-87518751 ext 7326    傳真：02-87518739               日期：2007/09/17

| 聯 絡 人 |  |  |  |  |  |  | 張佳珊 |  |  |  |  |  | 手機 |  |  | 0922221415 |  |  | 檔案 名稱 |  |  | GTA02_MB_A5_ GERBER.RAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PCB板號 |  |  |  |  |  |  | GTA02_MB_A5 |  |  |  |  |  | 數 量 |  |  | 100Panel |  |  | 交 期 |  |  | 2008/01/11 |  |  |  |
| PCB廠商 |  |  |  |  |  |  | 廣大 |  |  |  |  |  | 廠商 聯絡人 |  |  | 徐紅霞 |  |  | 製作 依據 |  |  | □製作工單 |  |  |  |
| 件 別 |  |  |  |  |  |  | □普通件 ■急件 |  |  |  |  |  | 出貨 型態 |  |  | □單板 ■連片： 4 |  |  |  |  |  |  |  | □併板製作 |  |
| PCB 成型尺寸 |  |  |  |  |  |  | ■依Gerber □pcs □panel □其它______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：mm |  |
| PCB類別 |  |  |  |  |  |  | - 噴錫板 □噴錫金手指板 □全面金板 □其它 ■化學鎳金板& OSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鍍層要求 |  |  |  | 錫 |  |  | □ 100 ”~1000 ” (standard) □其它 ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鎳 |  |  | ■ > 100 ” (standard) □ > 150 ” □ > 200 ” □其它 ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 金手指 |  |  | □ 10 ” □ 15 ” (standard) □ 20 ” □ 30 ” □其它 ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 化學金 |  |  | ■ 3 ” (standard) □ 5 ” □其它 ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 孔銅 |  |  | ■ 埋孔MIN 0.7mil (standard) 盲孔MIN 0.6mil通孔 MIN 0.8mil □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCB層數 |  |  |  |  |  |  | □2層板 □4層板 □6層板 ■8層板 □其它______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PCB疊層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Layer |  | 銅箔/基材/ 膠片型式 |  |  |  | 材 質 |  |  | 厚度 mil |  | 備 註 |  |  |
| 包覆綠漆 |  |  |  |  | ■是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ---------- |  |  |  |  |  |  |  | Top |  | 1oz |  |  |  | Copper |  |  | 1.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP 1078 61% |  |  | 2.54 |  | Er 4.3 |  |  |
| 2 |  |  |  | ---------- |  |  |  |  |  |  |  | L2 |  | 1oz |  |  |  | Copper |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP 1078 61% |  |  | 2.54 |  | Er 4.3 |  |  |
| 3 |  |  |  | ---------- |  |  |  |  |  |  |  | L3 |  | 1oz |  |  |  | Copper |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP 1080 65%*2 |  |  | 6.12 |  | Er 4.3 |  |  |
| 4 |  |  |  | ---------- |  |  |  |  |  |  |  | L4 |  | 1oz |  |  |  | Copper |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Core FR4 |  |  | 6.0 |  | Er 4.3 |  |  |
| 5 |  |  |  | ---------- |  |  |  |  |  |  |  | L5 |  | 1oz |  |  |  | Copper |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP 1080 65%*2 |  |  | 6.12 |  | Er 4.3 |  |  |
| 6 |  |  |  | ---------- |  |  |  |  |  |  |  | L6 |  | 1oz |  |  |  | Copper |  |  | 1.3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP 1078 61% |  |  | 2.54 |  | Er 4.3 |  |  |
| 7 |  |  |  | ---------- |  |  |  |  |  |  |  | L7 |  | 1oz |  |  |  | Copper |  |  | 1.35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP 1078 61% |  |  | 2.54 |  | Er 4.3 |  |  |
| 8 |  |  |  | ---------- |  |  |  |  |  |  |  | BOTTOM |  | 1oz |  |  |  | Copper |  |  | 1.4 |  |  |  |  |
| 電鍍二次銅厚度 (2nd Copper) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □0.5 OZ □1.0 OZ □其它_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 疊層總厚度mil(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.9mil |  |  |  | Tolerance % |  |  |  |  | ±10% |  |  |  |  |  |
| 阻抗量測報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■需要 □不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鑽孔 |  | 機械最小孔徑：□ 16mil ■ 12mil □ 10mil □ 其它 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雷射最小孔徑：□ 2mil ■ 4 mil □ 6mil □ 其它 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Via hole |  |  | 盲孔 ■有(成品孔徑4 mil) □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 埋孔 ■有(成品孔徑 12 mil) □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Via Pair: L1-L2,L2-L3,L6-L7, L7-L8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Via Pair: L3-L6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 貫孔 □有(成品孔徑 12 mil) ■無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a. 孔徑公差: PTH孔+/-3MIL,NPTH孔+/-2MIL. b. 每PCS電測, 加蓋EE章在折斷邊上. c. 阻抗公差+/-10%歐姆. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Via Pair: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外層 |  | 最小線寬/線距：□ 8/8mil □ 6/6mil □ 5/5mil □ 4/4mil ■ 其它 3/3 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成品線寬/線距：■ 依Gerber＋/－20﹪ □ 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 光學點：■ 圓形光學點 □ 方形光學點 ■ 40MIL □ 60MIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UL MARK |  |  |  |  | ■文字面方式(√)C面( )S面 □蝕刻方式( )C面( )S面 □ 不用加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DATE CODE |  |  |  |  | ■文字面方式(√)C面( )S面 □蝕刻方式( )C面( )S面 □ 不用加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板廠料號 |  |  |  |  |  | ■文字面方式(√ )C面( )S面 □蝕刻方式( )C面( )S面 □ 不用加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防焊 |  | 厚度 |  |  |  |  |  | ■ 0.4~1.2mil □其它 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  |  |  | □ 綠色 □ 紅色 ■ 其它 藍 色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 塞孔 |  |  |  |  |  | ■全面塞孔 □C面塞孔 □S面塞孔 □BGA塞孔 □不塞孔 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防焊層比線路Pad加大4mil (單邊 2mil ) ＋/－ 2mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文字 |  | 印刷 |  |  |  |  |  | □單面 ■雙面 □不印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 顏色 |  |  |  |  |  | ■白色 ( Standard ) □黃色 □其它 色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成型方式 |  | □CNC □CNC + V-CUT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成型公差 |  |  |  |  |  | ■ ＋/－ 8mil ( Standard ) □ ＋/－ 2mil □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 金手指斜邊 |  |  |  |  |  | □20ﾟ45mil ( Standard ) □20ﾟ70mil □30ﾟ30mil □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板彎/板翹 |  |  |  |  |  | ■0.7﹪ ( Standard ) □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備註 |  | - 請回傳鋼板GERBER(電子檔) & 鋼板底片 & DUMMY BOARD * 3 PANEL - 出貨包裝:10 panels 一包 - 請附open/short及切片&阻抗測試報告 - PCB上需標示貴廠之UL商標及種類 - 事項變更，未經R/D核可，不得逕行導入量產，亦不得影響量產品質交貨 - 若文字印刷,有干涉PAD時,請避開PAD印刷.(勿將文字面印在PAD上) - 採用陰陽板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ 光學定位孔示意圖

※ 請製作 50 ohm 阻抗控制線,並隨貨附阻抗測試報告

(1)L8 : 下圖一白色線段 W:11MIL
L5 : 下圖二白色線段 W:6.95MIL

L8 : 下圖三白色線段 W:11MIL

圖一

圖二

圖三

下圖紅框處的PAD上方請在綠漆層增加綠漆,使裸露的形狀如同下圖中的形狀.